Хаев Сергей Петрович

преподаватель  ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» Верхнеуфалейский  филиал,

г. Верхний Уфалей Челябинской области,

Российская Федерация

Определение технологии изготовления сварной конструкции

Специальность: 22.02.06 Сварочное производство

Для успешного решения задач при определении технологии изготовления сварной конструкции необходимо определить ряд основных параметров, таких как:

- вид свариваемого материала, из которого состоит сварная конструкция (сталь: углеродистая, легированная, низколегированная; цветной металл или сплав);

- габариты, вес сварной конструкции и их количество (тип производства);

- толщина свариваемого материала, из которого состоит сварная конструкция;

Вышеуказанные основные параметры определяются по сборочным чертежам сварных конструкций, техническим заданиям (договорам на изготовление на предприятии) и расчетами.

Вид свариваемого материала определяется из чертежа сварной конструкции, например опора несущая.

Рисунок 1. Опора несущая

Согласно рис. 1 - вид свариваемого материала Ст10 ГОСТ30245-2003, которая относится к первой группе свариваемости по формуле углеродного эквивалента:

Cэкв=С+Mn6+Cr+Mo+V5+Ni+Cu15              	(1)

где:

содержание углерода, %;

содержание магния, %;

содержание никеля, %;

содержание хрома, %;

содержание молибдена, %;

содержание ванадия, %;

Си  содержание меди, %.

Содержание химических элементов по данной марке стали – Ст10:

Химический элемент: %

Кремний (Si): 0.17-0.37

Марганец (Mn): 0.35-0.65

Медь (Cu), не более: 0.25

Мышьяк (As), не более: 0.08

Никель (Ni), не более: 0.25

Сера (S), не более: 0.04

Углерод (C): 0.07-0.14

Фосфор (P), не более: 0.035

Хром (Cr), не более: 0.15

Следовательно:

Cэкв=0,08+06+0,15+0+05+0,25+0,2515 = 0,14

При  СЭКВ ≤ 0,25 группа свариваемости I – хорошая.

Условия сварки стали Ст10 по I группе – сварка при любых погодных условиях без ограничений (см. табл. 1).

Таблица 1

Габариты, вес сварной конструкции и их количество необходимы для определения типа производства и выбора соответствующего оборудования (сварочного, сборочного, металлорежущего), а также измерительного инструмента.

Для определения типа производства используется два метода: табличный и расчетный.

Табличный метод определяется в зависимости от массы детали и годовой программы.

Расчетный метод определяется через коэффициент закрепления операции Кзо согласно ГОСТ 3.11.21-84 по которому требуется значительные расчеты по операциям технологического процесса, в том числе определение штучного времени, что не возможно на определить данном этапе.

Поэтому для определения типа производства используем упрощенный табличный метод (см. табл. 2).

Таблица 2

| Масса детали, кг | Единичное производство | Мелкосерийное производство | Среднесерийное производство | Крупносерийное производство | Массовое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1,0 | <10 | 10-2000 | 1500-100000 | 75000-200000 | 200000 |
| 1,0-2,5 | <10 | 10-1000 | 1000-50000 | 50000-100000 | 100000 |
| 2,5-5,0 | <10 | 10-500 | 500-35000 | 35000-75000 | 75000 |
| 5,0-10,0 | <10 | 10-300 | 300-25000 | 25000-50000 | 50000 |
| >10 | <10 | 10-200 | 200-10000 | 10000-25000 | 25000 |

Определение массы сварной конструкции осуществляем путем сложения масс заготовок входящих в данную конструкцию по формуле:

М св кн = ƩМзаг,						(2)

где:

ƩМзаг – сумма масс входящих в сварную конструкцию заготовок

Согласно ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций», масса 1м профильной трубы 40мм×40мм×2мм составляет 2,31кг.

Размеры длин заготовок входящих в сварную конструкцию по спецификации (см. Рисунок 2):

1)  200×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

2)  390×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

3)  430×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

4)  484×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

5)  530×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

6)  480×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

7)  650×20×20×2 (мм) – 1 шт.;

8)  325×20×20×2 (мм) – 2 шт.;

9)  1320×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

10) 320×20×20×2 (мм) – 4 шт.;

Рисунок 2. Обозначение заготовок

Мсвкн = 4×2001000+4×3901000+4×4301000+4×4841000+4×5301000+4×4801000+1×6501000+2×3251000+4×13201000+4×3201000×2.31=17,92×2,31

Итого масса сварной конструкции:

М св кн  = 41,4 кг.

При массе сварной конструкции 41,4 кг и годовой программе, например N = 20 шт. – тип производства устанавливается как мелкосерийное.

Среди способов электродуговой сварки наиболее употребляемыми являются:

- ручная дуговая сварка;

- механическая сварка в защитных газах;

- автоматизированная сварка в защитных газах и под флюсом.

Учитывая мелкосерийный тип производства, хорошую свариваемость I группы, протяженность швов от 40мм до 50мм (по чертежу), требование по качеству сварной конструкции среднее, принимаем способ сварки – ручная дуговая с плавящимся электродом.

Толщина свариваемого материала, позволяет определить основные параметры режимов сварки, дополнительные параметры режимов сварки и конструктивные элементы кромки свариваемых деталей и швов.

Согласно чертежа сварная конструкция должна быть выполнена из профильного проката -  труба профильная 40×40×2мм, т. е. с толщиной свариваемого материала 2 миллиметра (см. рис. 1).

Таким образом, в зависимости от толщины металла 2мм определим:

- Основные параметры для ручной дуговой сварки (РДС):

диаметр электрода (мм);

силу тока (А);

скорость сварки (м/ч);

напряжение сварочной дуги (в);

род и полярность тока;

- Дополнительные параметры РДС:

толщину покрытия электрода;

положение электрода и положение изделия при сварке;

- Конструктивные элементы кромки свариваемых деталей и шва для РДС.

При толщине свариваемого металла S = 2 мм принимаем диаметр электрода dэ = 3мм (см. табл. 3).

Таблица 3.

| S, мм | 1-2 | 3-5 | 4-10 | 12-24 | 30-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dэ, мм | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 |

Определим расчетную силу тока для  dэ = 3мм по формуле:

Iсв = (20 + 6 × dэ ) × dэ				(2)

Iсв = (20 + 6× 3 )× 3 = 114 А.

При выполнении пробного сварочного прохода в нижнем принимаем Iсв нижн = 90 А.

Сварку швов в вертикальном положении выполняем с силой тока на 10-20% ниже, чем для сварки в нижнем положении.

Таким образом, сила тока при сварке в вертикальном положении составит: Iсв верт = (90 : 100) × 90 = 81  А.

Принимаем Iсв верт = 80 А.

Скорость ручной дуговой сварки (перемещения дуги) определим по формуле:  VСВ = αн × Iсвρ × Fн×100  м/ч,				(3)

где,  αн – коэффициент наплавки, г/(А∙ч), αн = 3 ÷ 8, принимаем αн= 3 г/(А∙ч);

Iсв – сила сварочного тока, А;

ρ – плотность металла,  ρ = 7,85 г/см3;

Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла за один проход, см2.

Площадь поперечного сечения наплавленного металла определим по формуле:

FH = K22×a× sinα,					(4)

где,

K – катет шва (принимаем 3 мм = dэ) (см. рис. 3),

α – коэффициент учитывающий форму шва (для выпуклых швов а = 1,2; для вогнутых а = 0,9), принимаем а = 1,2

α – угол, под которым свариваются детали, принимаем α = 900, следовательно,   sin90 = 1

Рисунок 3. Катет шва

Следовательно, FH = 3 22×1.1× 1 = 4,95мм2

Принимаем FH = 5мм2 = 0,05см2

VСВ = 3 × 907,85 × 0,05×100 = 6,8 м/ч.

Принимаем скорость сварки VСВ = 7м/ч.

Напряжение дуги, при ручной дуговой сварке, определяется по формуле:

U = 20 + 0,04× Iсв

U = 20 + 0,04× 90 = 23,6в

Принимаем напряжение на дуге: U = 24в

Род и полярность тока принимаем с учетов использования сварочного оборудования. Поскольку, например предполагается использование инверторного источника питания, то принимаем:

род тока – постоянный;

полярность тока – прямая (см. рис. 4).

Рисунок 4. Род и полярность тока

К дополнительным параметрам ручной дуговой сварки относят: состав и толщину покрытий электрода, положение электрода и положение изделия при сварке.

Толщину покрытия электрода принимаем С – электроды со средним покрытием.

Положение электрода и изделия нижнее и вертикальное.

Полученные данные сведем в таблицу 4.

Таблица 4.

| Режимы сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода dэ, мм | Сила тока, А |  | Скорость сварки V, м/ч | Напряжение дуги U, в | Род тока | Полярность тока | Толщина покрытия электрода |
|  | Iсв ниж | Iсв верт |  |  |  |  |  |
| 3 | 90 | 80 | 7 | 24 | постоянный | прямая | С |

Конструктивные элементы:

- подготовленных кромок свариваемых деталей;

- сварного шва определяем по ГОСТ 5264-80 для РДС и толщины свариваемого металла S = 2 мм.

Согласно рис.1, имеем следующие типы сварных швов:

1 шов: ГОСТ 5264-80 У4 Δ3 – шов РДС угловой 4 односторонний  без скоса кромок, катет шва 3мм;

2 шов ГОСТ 5264 Т1 Δ3 – шов РДС тавровый 1 односторонний без скоса кромок, катет шва 3мм.

Выполняем в ПО КОМПАС конструктивные элементы кромок и геометрию швов (см. рис. 5).

Рисунок 5. Конструктивные элементы кромок и швов

По полученным данным заполняем карту технологического процесса сварки.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

СВАРКИ ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ

| Объект: опора неподвижная для трубопровода | Основной материал: 1 Сталь: Ст10 ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций» |
| --- | --- |
| Способ сварки: ручная дуговая сварка для операции 005 |  |
| Наименование НТД: ГОСТ 32569-13 | Толщина свариваемой кромки, мм: от 2мм |
| Тип шва: У4; Т1 | Способ сборки: на прихватках |
| Тип соединения по НД: ГОСТ 5264-80 У4; ГОСТ 5264-80 Т1 | Сварочное оборудование: Инвертор Ресанта САИ 220К |
| Положение шва: нижнее |  |
| Вид соединения: угловое, тавровое | Вспомогательное оборудование: Сборочное приспособление, УГШМ, металлическая щетка, молоток с заостренным концом (или слесарный молоток и зубило), напильник круглый, штангенциркуль (или набор шаблонов) |
| Сборочная единица: опора неподвижная |  |
| Сварочные материалы: Сварочные электроды Ø3мм ОК-46 |  |

Эскизы соединения

| Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок, свариваемых соединений, мм | Конструктивные элементы сварного шва, порядок сварки | Порядок выполнения прихваток |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выполнить прихватки шириной 2-4 мм с двух сторон. |

Технологические параметры сварки РДС

| Диаметр электрода dэ, мм | Сила тока, А |  | Скорость сварки V, м/ч | Напряжение дуги U, в | Род тока | Полярность тока | Толщина покрытия электрода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iсв ниж | Iсв верт |  |  |  |  |  |
| 3 | 90 | 80 | 7 | 24 | постоянный | прямая | С |
| Требования к контролю качества |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Метод контроля |  |  | Объем контроля |  | Формы оценки качества |  |
| 1 | Визуальный и измерительный по ГОСТ 5264-80 |  |  | 100% |  | ГОСТ 5264-80 |  |

Дополнительные технологические требования к сборке и сварке:

1. Перед сваркой прокалить электроды по режиму (температура и время прокалки), указанному в паспорте электродов.

2. Перед сборкой кромки элементов зачистить механическим способом до металлического блеска на расстоянии 20 мм.

3. При сборке и прихватке должна быть обеспечена центровка сопрягаемых частей конструкции. Прямолинейность и смещение кромок проверяется металлической линейкой. Зазор между свариваемыми деталями должен быть не более 1,5-2,0 мм.

- 4. При выполнении прихваток способ сварки и сварочные материалы должны соответствовать способу сварки и сварочным материалам при сварке корня шва.

- 5. Прихватки необходимо выполнять с полным проваром и полностью переплавлять их при сварке корневого шва.

- 6. К качеству прихваток предъявляются такие же требования, как и к основному шву.

- 7. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром, должны быть удалены механическим способом.

8. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой на отсутствие трещин и пор. При обнаружении таковых дефектное место полностью удалить и повторно заварить.

9. Смещение точек начала сварки каждого из слоев – 20-25 мм.

10. По окончании сварки швы очищают от шлака, брызг и окалины. Каждый сварщик должен выбить свое клеймо размером 8-10мм на глубину не более 0,5 мм на расстоянии 35-50 мм от шва.

11. Дефекты, обнаруженные при проведении контроля удалять с помощью   шлифмашинок. После заварки дефектных участков выполнить повторный контроль     исправленных участков.

12. При исправлении дефектов применять сварочные материалы, которые применялись для данного вида    сварки. Диаметр электрода должен быть не более 6 мм. Разрешается исправление одного и того же участка не более двух раз.

Список использованной литературы:

1. Зорин Ю. Н. Сварка в машиностроении, Справочник в 4 томах, М.: «Машиностроение», 1979г.

2. ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные».